| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Valvola a farfalla tipo wafer ZF Conforme alla UNI 10779 e alla UNI 11443, tipo Wafer PN16 per inserimento tra flange, corpo in ghisa sferoidale GG, GJL-250/JL1040 secondo EN1561, disco in acciaio inox 1.4408, mandrino in acciaio inox ASTM-A276/Tipo 316, Tenute in EPDM secondo ISO 1691, Flangia secondo EN1092-2. Corpo verniciato di colore BLU RAL 5000. Temperatura di esercizio -20 C° +110 °C. DN 50 – kvs 91 DN 65 – kvs 206 DN 80 – kvs 436 DN 100 – kvs 660 DN 125 – kvs 1300 DN 150 – kvs 2100 DN 200 – kvs 4100 DN 250 – kvs 6090 DN 300 – kvs 9570 Valvola a farfalla tipo lug AF Conforme alla UNI 10779 e alla UNI 11443, tipo Lug PN16 (PN10 per DN250-300) per inserimento tra flange, corpo in ghisa sferoidale GG, GJL-400/JS1030 secondo EN1563, disco in acciaio inox 1.4408, mandrino in acciaio inox ASTM-A276/Tipo 316, Tenute in EPDM secondo ISO 1691, Flangia secondo EN1092-2. Corpo verniciato di colore BLU RAL 5000. Temperatura di esercizio -20 C° +110 °C. DN 50 – kvs 91 DN 65 – kvs 206 DN 80 – kvs 436 DN 100 – kvs 660 DN 125 – kvs 1300 DN 150 – kvs 2100 DN 200 – kvs 4100 DN 250 – kvs 6090 DN 300 – kvs 9570 | 1 4219 01 1 4219 02 1 4219 03 1 4219 04 1 4219 05 1 4219 06 1 4219 07 1 4219 08 1 4219 09 1 4219 11 1 4219 12 1 4219 13 1 4219 14 1 4219 15 1 4219 16 1 4219 17 1 4219 18 1 4219 19 |  |  |