| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tubo per pannelli radianti PE-RT a 3 strati dimensioni 17 x 2 mm, composto da un tubo in PE-RT interno con polietilene a resistenza termica maggiorata rivestito da una barriera ossigeno EVOH uniti da uno strato intermedio adesivo. Il polietilene interno grazie alla sua bassissima rugosità, permette all’acqua di fluire silenziosamente e con bassissime perdite di carico Elevata resa termica con conduttività di 0.40 W/mK. Pressione di esercizio per impianti a bassa temperatura, 8 bar. Campo di impiego: +5 - +100 °C. Permeabilità all’ossigeno a 40 °C ≤ 0,1 g/m3 x d Matassa da 600 mt. | 3 E170 60 |  |  |